Додаток 12
до Правил безпеки 
в нафтогазодобувній промисловості
(пункт 12.4 глави 12 розділу VI)
СФЕРИ 
застосування обладнання у стандартному і стійкому до сульфідно-корозійного розтріскування виконанні 
залежно від абсолютного тиску (Рабс), парціального тиску сірководню РH2S) та його концентрації (CH2S) 
для вологого газу або обводненої нафти з газовим фактором більше ніж 890 нм3/м3
	№ з/п
	Виконання обладнання 
	Рабс < 450 кПа (4,6 кгс/см2)
	Рабс > 450 кПа (4,6 кгс/см2)

	
	
	CH2S < 10 % (об)
	CH2S > 10 % (об)
	CH2S < 0,75 % (об)
	CH2S > 0,75 % (об)
	

	
	
	
	
	РH2S < 345 Па
	РH2S > 345 Па
	
	

	1
	Стандартне 
	+
	–
	+
	–
	–
	

	2
	Стійке до СКР 
	–
	+
	–
	+
	+
	


