Додаток 11
до Правил безпеки 
в нафтогазодобувній промисловості
(пункт 12.4 глави 12 розділу VI)
СФЕРИ 
застосування обладнання у стандартному і стійкому до сульфідно-корозійного розтріскування виконанні 
залежно від абсолютного тиску (Рабс), парціального тиску сірководню (РH2S) та його концентрації (CH2S) 
для багатофазного флюїду «нафта-газ-вода» з газовим фактором менше ніж 890 нм3/м3
	№ з/п
	Виконання обладнання 
	Рабс < 1,83·106 Па (18,6 кгс/см2)
	Рабс > 1,83·106 Па (18,6 кгс/см2)

	
	
	CH2S < 4 % (об)
	4 % < CH2S < 15 %
	CH2S > 15 % (об)
	CH2S < 0,02 % (об)
	CH2S > 0,02 % (об)

	
	
	
	РH2S < 7,3·104 Па
	РH2S > 7,3·104 Па
	
	РH2S < 345 Па
	РH2S > 345 Па
	

	1
	Стандартне 
	+
	+
	–
	–
	+
	–
	–

	2
	Стійке до СКР 
	–
	–
	+
	+
	–
	+
	+


