Додаток 1
до пункту 3.3.8 Правил будови і безпечної експлуатації підйомників 	

НОРМИ БРАКУВАННЯ КАНАТІВ ПІДЙОМНИКІВ 
  	
Рис. 1.1. Обриви та зміщення дротів каната хрестової звивки 	
  	
а 	
  	
б 	
Рис. 1.2. Поєднання обривів дротів з їх спрацюванням:
а - у канаті хрестової звивки; 
б - у канаті односторонньої звивки 	
  	
а 	
  	
б 	
Рис. 1.3. Обриви дротів у зоні зрівняльного блока:
а - у декількох сталках каната;
б - у двох сталках у поєднанні з місцевим спрацюванням 	

   

Рис. 1.4. Приклад визначення кількості обривів зовнішніх дротів сталевого каната 
1 - на ділянці контролю в обірваному дроті виявлений тільки один кінець, відповідний кінець обірваного дроту відсутній. Даний дефект відповідає одному обриву; 2 - на ділянці контролю в обірваного дроту є два кінці. Даний дефект відповідає одному обриву; 3 - на ділянці контролю один з дротів має двократне порушення цілісності. Оскільки дефекти цілісності належать тільки одному дроту, даний дефект у цілому відповідає одному обриву.  

  	  	
Рис. 1.5. Спрацювання зовнішніх дротів каната хрестової звивки: 
а - невеликі лиски на дротах; 
б - збільшена довжина лисок на окремих дротах; 
в - подовження лисок в окремих дротах при помітному зменшенні діаметра дротів; 
г - лиски на всіх дротах, зменшення діаметра каната; 
ґ - інтенсивне спрацювання всіх зовнішніх дротів каната (зменшення діаметра дротів на 40 %). 	Рис. 1.6. Поверхнева корозія дротів каната хрестової звивки: 
а - початкове окислення поверхні; 
б - загальне окислення поверхні; 
в - помітне окислення; 
г - значне окислення; 
ґ - інтенсивна корозія. 	

  	
Рис. 1.7. Зменшення площі поперечного перерізу дротів (інтенсивна внутрішня корозія) 	

  	
Рис. 1.8. Хвилястість каната (пояснення в тексті) 	

  	  	
Рис. 1.9. Кошикоподібна деформація 	Рис. 1.13. Місцеве зменшення діаметра каната на місці руйнування органічного осердя 	
  	  	
Рис. 1.10. Видавлювання металевого осердя 	Рис. 1.14. Роздавлювання каната 	
  	  	
	Рис. 1.15. Перекручування каната 	
	  	
Рис. 1.11. Видавлювання дротів сталок: а - в одній сталці; 
б - у декількох сталках 	Рис. 1.16. Залом каната 	
  	  	
Рис. 1.12. Місцеве збільшення діаметра каната 	Рис. 1.17. Перегин каната 	

  Додаток 2
до пункту 3.8.2 Правил будови і безпечної експлуатації підйомників 	

КЛАСИФІКАЦІЯ ПІДЙОМНИКІВ 
ЗА ПІДІЙМАЛЬНИМ ОБЛАДНАННЯМ 
Класифікаційна ознака 	Схема 	
Група A: Підйомники, у яких вертикальна проекція центра ваги вантажу є завжди всередині опорного контуру 	  	
Група B: Підйомники, у яких вертикальна проекція центра ваги вантажу може бути зовні опорного контуру 	  	

Додаток 7
до пункту 6.5.11 Правил будови і безпечної експлуатації підйомників 	

РЕКОМЕНДОВАНА ЗНАКОВА СИГНАЛІЗАЦІЯ,
ЩО ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ПІД ЧАС РОБОТИ ПІДЙОМНИКА 
  	  	
Рука піднята догори 	Різкий рух витягнутою рукою праворуч і ліворуч 	
Рис. 7.1. Готовність подавати команду 	Рис. 7.2. Зупинка 	
  	  	
Переривчастий рух рукою вниз 	Круговий рух рукою, піднятою догори у вертикальне положення 	
Рис. 7.3. Уповільнення 	Рис. 7.4. Підіймання 	
  	  	
Круговий рух рукою, опущеною у вертикальне положення 	Рух зігнутою в лікті рукою в напрямку потрібного переміщення робочої платформи 	
Рис. 7.5. Опускання 	Рис. 7.6. Указання напрямку 	
  	  	
Рух витягнутою рукою догори 	Рух витягнутою рукою вниз 	
Рис. 7.7. Підняти стрілу 	Рис. 7.8. Опустити стрілу 	
  	  	
Розведення опущених вниз рук 	Зведення опущених вниз рук 	
Рис. 7.9. Висунути стрілу 	Рис. 7.10. Утягнути стрілу 	

fff	Сѓ