Додаток 1
до Положення про золоту медаль
«За високі досягнення у навчанні»
та срібну медаль
«За досягнення у навчанні»
(пункт 1.2 розділу І)	
ЗРАЗОК 
відзнаки про досягнення у навчанні – золота медаль «За високі досягнення у навчанні»
                          Лицьова сторона	                       Зворотна сторона	

ОПИС 
відзнаки про досягнення у навчанні – золота медаль «За високі досягнення у навчанні»
Золота медаль «За високі досягнення у навчанні» (далі – медаль) має вигляд диска діаметром 40 + 1 мм з буртом по колу та вушком у верхній частині.
Медаль виготовляється з латуні Л-63, що має товщину 3 мм, методом двостороннього штапмування з подальшим електрополіруванням. Містить міцний захисно-декоративний поверхневий шар з гальванічним покриттям «позолота», нанесеним методом багатошарового покриття проектних металів: мідь - 8 Мкм; нікель - 8 Мкм; золото - 0,3 Мкм.
На лицьовій стороні медалі рельєфно зображена жінка у національному вбранні, яка сидить і тримає у лівій руці розгорнуту книгу, а у правій - вінок з лаврового листя. На передньому плані розташовані зображення глобуса та глечика з олівцями і пензлями. Композиція символізує єдність природничих наук, мистецтва та літератури, необхідність самовідданої праці для досягнення успіхів у будь-якій справі, а також велику і гуманну роль вчителя у справі формування людини як особистості.
По обводу медалі у верхній частині напис «За високі досягнення у навчанні».
На зворотній стороні медалі нанесено зображення малого Державного Герба України. Під ним розташована рельєфна стрічка з написом в центрі «Україна».
Написи на медалі опуклі.
У комплект до медалі входить ткана муарова стрічка довжиною 1000 мм кольорів національного прапора України.
Медаль разом з тканою муаровою стрічкою упаковується в прозорий поліетиленовий пакет розміром 10 х 6 см.